Наименование показателя	Carbomix-10	Carbomix-12	Carbomix-20	Carbomix-25
Плотность, г/см3	1,20	1,20	1,20	1,20
Показатель текучести расплава, г/10 мин при 2800С ; 2,16 кг.	8,0-11,5	11,5-18,0	18,0-24,0	20,0-30
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	60	60	60	60
Прочность при разрыве, МПа, не менее	55	55	55	55
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	80
Изгибающее напряжение при 50% прогибе, МПа, не менее	78	74	74	75
Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м2	24	24	20	20
Температура размягчения по Вика, 0С, не менее	148	148	148	148
Температура размягчения при напряжении изгиба 1,8 МПа	130	130	130	130
Водопоглащение после 24 часов пребывания в воде, %	0,2	0,2	0,2	0,2
Категория горючести по Ul-94	V1-V2	V1-V2	V1-V2	V2
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см.	3-1016	3-1016	3-1016	3-1016
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	6-1015	6-1015	6-1015	6-1015
Усадка при литье, %	0,5-0,7	0,5-0,7	0,4-0,6	0,4-0,6
Температура переработки, 0С	270-300	270-300	260-290	260-290
Давление переработки, МПа	90-130	90-130	80-130	80-130
Температура литьевой формы, 0С	70-100	70-100	70-100	-50