|  | JSC “Mogilevkhimvolokono” Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно» | 212035 Mogilev-35 Могилев-35, Belarus/Беларусь Phone/Телефон: +375 222 49-99-77 Fax/Факс: +375 222 32-21-38 E-mail: Petf@khimvolokno.by |
| --- | --- | --- |

ОАО “Могилевхимволокно”

Спецификация/Specification

на сополимер полиэтилентерефталата SPET 8200 марки “Л”

for Polyethylene Terephthalate 8200 Copolymer SPET type “L”

| Наименование показателей Description | Норма Standard Norm |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид Appearance | гранулы белого цвета Granules of White Color |
| 2. Вязкость характеристическая в дихлоруксусной кислоте, дл/г Intrinsic viscosity in Dichloroacetic Acid, dl/g | 0,78-0,82 |
| 3. Координаты цветовых различий в единицах CIELAB МКО 1976 г. при D 65/10, с исключением зеркальной составляющей: Coordinates of color differences CIELAB MKO 1976 at illumination D 65/10, excluding reflecting component: L*, не менее L*, not less than a* b*, не более b*, not more than | 73.9 - 2.0 ( 2.0 1.5 |
| 4. Массовая доля пыли, %, не более Fines content, mass %, max. | 0,05 |
| 5. Массовая доля ацетальдегида (АА), ppm, не более Acetaldehyde content, ppm, max. | 1,0 |
| 6. Массовая доля влаги, %, не более Moisture Content, mass %, max. | 0,1 |
| 7. Масса 50 гранул, г Mass of 50 Granules, g | 0,9 – 1,1 |

Упаковка – полипропиленовый мешок типа биг-бэг, масса нетто – 1 000 килограмм.

Загрузка в ж/д вагон – 48 тонн,

В автомобиль 82 куб. м. – 20 тонн.

Спецификация качества на сополимер полиэтилентерефталата SPET 8200                 марки “Л”

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид | гранулы белого цвета |
| 2. Вязкость характеристическая в дихлоруксусной кислоте, дл/г | 0,78-0,82 |
| 3. Координаты цветовых различий в единицах CIELAB МКО 1976 г. при D 65/10, с исключением зеркальной составляющей: L*, не менее L*, a* b*, не более b*, | 73.9 - 2.0 ( 2.0 1.5 |
| 4. Массовая доля пыли, %, не более | 0,05 |
| 5. Массовая доля ацетальдегида (АА), ppm, не более | 1,0 |
| 6. Массовая доля влаги, %, не более | 0,1 |
| 7. Масса 50 гранул, г | 0,9 – 1,1 |

Продавец                                                                                   Покупатель

___________                                                                               _____________