| ООО НПК «Реалпакс» |  |
| --- | --- |

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 678

Партия №1

| № | Показатели | Ед. изм. | Парамет-ры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Концентрат пигментов для полиолефинов (КП для ПО) |
| 2 | Код | 10303 |
| 3 | Цвет | Зеленый |
| 4 | Форма | Гранула |
| 5 | Размер гранул | Мм | 2 – 5 |
| 6 | Рекомендуемый расход КП при окрашивании | % | 1 – 4 |
| 7 | Полимерноситель | ПЭ |
| 8 | Совместимость | ПЭ,ПП |
| 9 | Основное применение | 1. трубы 2. литьевые изделия 3. пленочные изделия |
| 10 | Термостойкость окраски при 2500С, не менее | Мин | 5 |
| 11 | Светостойкость | Балл | 7-8 |
| 12 | ПТР (Р=2,16 кг;Т=190˚С) | г/10мин | 11-13 |
| 13 | Насыпная плотность | г/см3 | 0,82 |
| 13 | Миграция пигмента | Отсутствует |
| 15 | Пищевой контакт | Да |
| 16 | Вес | Кг | 500,00 |
| 17 | Дата поставки | . |
| 18 | Нормативная документация | ТУ У 24.1-35207036-004:2008 Концентраты для полиолефинов |

Зав. лабораторией__________________________Шелепова Ю.

Зав. производством _________________________Хондак А.Н.