129626 г. Москва                                                       22, Kosmonavtov str.,

ул. Космонавтов, д.22	               Moscow 129626 Russia

тел./факс (+7495) 721-32-64	               tel/fax.: (+7495) 721-32-64

тел. (+7495) 66-33-953	               tel: (+7495) 66-33-953

e-mail: politrade@politrade.ru	                                                                            e-mail: politrade@politrade.ru

Техническая информация

| Продукт: | Цветной СК |
| --- | --- |
| Номер по каталогу: | МF20870 |
| Цвет: | Желтый |

## Свойства продукции:

| Применение: | МF20870 предназначен для окрашивания литьевых и экструзионных предметов, сделанных из различных типов ПВХ. |
| --- | --- |
| Полимерноситель: Индекс текучести расплава: | ПВХ MFI = NA г/10мин ASTM D-1238G (190/2.16) |
| Свойства СК: | Максимальная рабочая температура | 200º |
|  | Светостойкость (DIN 53388) | 6 |
|  | Процент ввода: | 1.0% |
| Хранение и срок годности: | Срок годности данного продукта 3 года при соответствующем хранении в прохладных и сухих условиях. |
| Примечания: |  |