EP AST 10

Технологическая добавка для уменьшения статики пленки

Техническая информация

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Содержание активного вещества | 10% |
| Цвет | Натуральный |
| Основа | Полиэтилен |
| Добавки | Термостабилизатор |
| Термостойкость | 240°С |
| ПТР | >15(ASTM D1238) |
| Молекулярная плотность | 0.85±0.085 |
| Насыпная плотность | 0.55±0.055 |
| Влагосодержание | 0.12% MAX (Стандарт EP) |
| Форма гранул | Цилиндрические |
| Пищевой контакт | ДА |

Тесты выполнен Enerplastics LLС в соответствии с мировыми стандартами.

Применение

Концентрированная технологическая добавка  ЕР AST 10 была разработана для применения при изготовлении  пленки, при выдувном и центробежном формовании, при литье.

Процент ввода (Рекомендации)

Рекомендуемый процент ввода от 1% до 3% в зависимости от конечной цели применения. Гранулы слегка липкие, пожалуйста, тщательно смешивайте их в  мешалке.

Условия обработки

ЕР AST 10 необходимо равномерно смешать с базовым полимером, используя барабанный смеситель или мешалку с ленточной винтовой лопастью. Смешанный материал должен подаваться в приемник сырья и обрабатываться обычным способом.

Обращение с продуктом: всегда используйте подходящие перчатки. Избегайте контакта с кожей и глазами. Пожалуйста, перед использование ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала.

Условия хранения и упаковки

Хранить мешки в сухом, прохладном месте при температуре не выше 350С, вдали от солнечного света, плотно закрытыми во избежание загрязнения. Срок хранения при соблюдении этих условий может превышать 12 месяцев.

Концентрированный краситель расфасовывается в специальные, устойчивые к воздействию ультрафиолета, ламинированные полипропиленовые мешки с полиэтиленовой прокладкой, весом 20 кг каждый. Открытие и дозировка концентрированного красителя может производиться без повреждения мешка посредством удаления строчки в верхней части мешка.

Контакт с пищевыми продуктами

Концентрированная добавка   ЕР AST 10   может применяться для изготовления изделий, имеющих непосредственный контакт с пищевыми продуктами.