Свойства  ABS745 KUMHOCHEMICALS,

| Позиция | Условия тестирования | Единицы измерения | СтандартASTM | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические характеристики |
| Предел прочности на разрыв | 23 ℃ | Kgf/cm2 (PSI) | D638 | 420 (5964) |
| Относительное удлинение при растяжении | 5mm/min | % | D638 | 20 |
| Прочность на изгиб | 23 ℃ | Kgf/cm2 (PSI) | D790 | 550 (7810) |
| Модуль изгиба | 23 ℃ | Kgf/cm2 (PSI) | D790 | 18000 (255,600) |
| Твердость по Роквеллу | L scale | - | D785 | 98 |
| Характеристики по прочности |
| Ударная вязкость(Izod ) | 3.2mm, Notched, 23℃(73℉) | Kg.cm/cm (ft.lb/in) | D256 | 45 (8.3) |
|  | 6.4mm, Notched, 23℃(73℉) | Kg.cm/cm (ft.lb/in) | D256 | 35 (6.4) |
|  | 3.2mm, Notched, -30℃(-20℉) | Kg.cm/cm (ft.lb/in) | D256 |  |
|  | 6.4mm, Notched, -30℃(-20℉) | Kg.cm/cm (ft.lb/in) | D256 |  |
| Температурные характеристики |
| Температура деформации | 4.5kgf/cm2(66psi), unannealed | ℃(℉) | D648 |  |
|  | 18.6kgf/cm2(264psi), unannealed | ℃(℉) | D648 | 84 (183) |
| Точка размягчения по Vicat | - | ℃(℉) | D1525 |  |
| Физические характеристики |
| Индекс текучести расплава | 200℃, 5kg 220℃, 10kg 200℃, 21.6kg | g/10min g/10min g/10min | D1238 | 2.1 12.0 20.0 |
| Усадка при формировании | - | % | D955 | 0.4-0.7 |
| Удельный вес | - |  | D792 | 1.04 |
| Водопоглащение (массовая доля воды) | за 24 часа при полном погружении | % | D570 |  |
| Сопротивление по UV | 300часов, слоновая кость | △E | D4459 |  |
| Электрическая плотность диэлектрика | - | V/mil | D149 |  |
| Объемное сопротивление | - | ом | D257 |  |
| Воспламеняемость |
|  | 1/16"(1.6mm) | Класс | UL94 | HB |
|  | 1/12"(2.2mm) | Класс | UL94 | HB |
|  | 1/18"(3.2mm) | Класс | UL94 | HB |