СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Продукт | White 0271 |
| --- | --- |
| Описание | Суперконцентрат белый |

1.	Свойства:

| Основа | LLDPE (ПТР=50г/10мин.) |
| --- | --- |
| Содержание TiO2, % | 70 |
| Текучесть, г/10мин | 3-5 ASTM D1238 |
| Термостойкость | 260 C* |
| Светостойкость | 8** |
| Дисперсность, Бар | 5 ТУ 2243-001-80575358-2013 |
| Тип диоксида титана | Рутильный |
| Добавки | Производственный стабилизатор |

*Термостойкость в соответствии с ISO R 105/I/Часть 2. Наивысшая температура, при которой окрашенный образец выдерживает пребывание в течение 5 минут в баррели машины для литья под давлением без существенного изменения цвета.

**Светостойкость в соответствии с ISO R879. Шкала от  1 до 8, где 1: очень слабая, 8: отличная.

2.	 Применение:

Данный суперконцентрат подходит для производства пленок из ПЭНД, ПЭВД. Так же продукт применим для:

- литье под давлением;

- выдувное формование;

- лента / лист.

3.	Контакт с пищевыми продуктами:

Продукт производится с использованием сырья, которое в соответствии с рекомендациями наших поставщиков, удовлетворяет правилам для пищевых упаковок.

4.	Упаковка и хранение:

Продукт поставляется в форме правильных гранул, упакованных в 25кг полипропиленовые мешки (паллеты по 1000 кг). Мешки рекомендуется хранить в сухом помещении не более 12 месяцев.